三环链

三环链又名：

三链环 高强度三环链  矿用三环链 三环链 锻打三环链 焊接三环链

三环链简介：

矿用三环链是选用优质材料经过模锻成型的，它的中环经特殊焊接工艺加工、锻压，之后进行严格的表面探伤检查，这样确保该产品的使用安全，矿用三环链适用于矿井煤矿物质的运输矿车连接，矿用三环链经国家安全检测中心抚顺煤矿煤矿安全检验所定期检验，是质量优良的合格产品。三环链制作是由一块材料经过九次锻造而成。矿车三环链适用于运输煤炭、矸石、物料等各类矿车和林业木材运输联接，在符合《煤矿保安规程》的前提下，也适用于矿山人的联接。

三环链制造工艺：

整锻三环链的制造工艺规格要求非常高，矿用三环链是将优质钢材经六火次锻造：矿用三环链第一火次：镦粗、拔方、压扁、压初型、锻闷端环、大双刃剁中环、小双刃剁边环、点冲冲孔、冲边残料、分开链环；矿用三环链 第二火次：去中、端环余料，检查飞边去毛刺；第三火次：锻闷端半环，去内外环飞边毛刺；第四火次：锻闷全端环，去内外飞边，检查去毛刺；第五火次：锻闷中间环，去内外飞边，检查去毛刺；第六火次：精锻三环，去各环内毛边，去各环外飞边，检查去毛刺；

矿用三环链工艺与焊接工艺比较，各项技术指标明显优于焊接链，整锻三环链的纤维组织连续性能好，检测结果表明，其抗冲击、拉伸、弯曲性能均高于标准要求，产品性能安全可靠。

三环链的规格：

宽度 圆弧半径 重量 试验负荷 最大实验伸长率 最小破段负荷 最小破段伸长率 最小内宽 最大外宽

22×105 40 87 41 2.9 70 2 370 15

26×118 46 102 48 4.6 100 2 520 15

28×120 48 108 51 6.7 110 2 610 15

30×120 48 112 53 7.8 120 2 670 15

30×130 55 119 56.5 6.9 120 2 670 15

32×140 58 126 60 9.9 140 2 790 15

34×147 64 136 65 10.1 160 2 890 15

38×145 80 160 77 13.65 200 2 1110 15

型号（ZMXX002）

三环链的应用：

矿车连接

制造三环链的材料：

优质合金钢

三环链的制造标准：

ISO、DIN、BS、GB、MT等标准

三环链的强度等级：

C级，B级

安全保证：

验证载荷为2倍工作载荷

三环链的作用：

矿车三环链适用于运输煤炭、矸石、物料等各类矿车和林业木材运输联接，在符合《煤矿保安规程》的前提下也适用于矿山人的联接。